###### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE   D-00.00.00.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres robót objętych SST.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami.

D-01.01.01.11.  Odtworzenie trasy i punktów  wysokościowych drogi.

D-01.02.04.       Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D-03.02.01.23.  Wykonanie kolektora deszczowego i przykanalików z rur PVC

D-03.02.01.31.  Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 m

D-03.02.01.41.  Wykonanie studzienek ściekowych

D-02.01.01.14.  Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odl. 6-15 km

D-04.01.01.10.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-VI

D-04.02.01.23.  Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże cementem, gr. w-wy 10 cm

D- 04.04.02.12.  Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego w-wa dolna grub. 20 cm

D-04.03.01.22   Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową

D-05.03.05.15  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego uziarnieniu 0/16 w-wa wiążąca gr. w-wy 7 cm

D-05.03.05.27  Wykonanie  nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścier. gr. w-wy 5 cm

D-08.02.02.11.  Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od  jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi -  jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.9. Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część wykopu która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów .

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlega potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.12. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inżyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenia naprężeń  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy   pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca  obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.21. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym ) istniejącego połączenia.

1.4.25. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.26. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.27. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjna lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren, Dziennik Budowy, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Wykonawca przez uprawnionego geodetę na własny koszt wytyczy współrzędne główne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo ul. Parkowa 1 64-150 Wijewo.

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustalaniu poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru uzgodniony z Urzędu Gminy Wijewo i Komendą Miejską Policji w Lesznie oraz zatwierdzony przez organ zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora .

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i dróg dojazdowych

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwporażeniowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora  i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora .

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora  .

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora  powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora . Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inwestora . Z  wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora , Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inwestor  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a) Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu .

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora . Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora .

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora .

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inwestora ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora .

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inwestora  w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrane sprzęt, po akceptacji Inwestora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora  będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za  ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Inwestora .

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie przedstawiciel Inwestora , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez przedstawiciela Inwestora  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciela Inwestora  uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia przedstawiciela Inwestora  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi przed przystąpieniem do robót  Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez przedstawiciela Inwestora .

Program Zapewnienia Jakości powinien w szczególności zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i terminowość wykonania elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji przedstawicielowi Inwestora ;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku lepiszcza i kruszywa itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzenia i cechowania sprzętu oraz prowadzenia Robót,

- sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli przedstawiciel Inwestora  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, przedstawiciel Inwestora  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają normom określającym procedury badań.

Przedstawiciel Inwestora  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Przedstawiciel Inwestora  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, przedstawiciel Inwestora  natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i sprawdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie przedstawiciela Inwestora  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora .

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora .

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przedstawicielowi Inwestora .

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielowi Inwestora  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez przedstawiciela Inwestora .

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, przedstawiciel Inwestora  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Przedstawiciel Inwestora , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Przedstawiciel Inwestora Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to przedstawiciel Inwestora  poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przedstawiciel Inwestora  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1. i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Inwestora .

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  przedstawiciela Inwestora .

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez przedstawiciela Inwestora  programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia przedstawiciela Inwestora ,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podanie powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone przedstawicielowi Inwestora  do ustosunkowania się.

Decyzje przedstawiciela Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje przedstawiciela Inwestora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru.

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Inwestora .

(4) Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelki dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki Obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora .

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez przedstawiciela Inwestora .

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z przedstawicielem Inwestora .

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów Robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających  zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnej korekty i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje przedstawiciel Inwestora .

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

8.4. Odbiór ostateczny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora .

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku  niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach Wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inwestora , zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej:

Ck = R + M + Kz +S +Kp + Z  + Po

Cena kosztorysowa  (Ck ) jednostki obmiarowej robót obejmuje:

- robociznę bezpośrednią ( R ),

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu ( M  + Kz ),

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  ( S ),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy ( Kp ),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym ( Z ),

- podatki  obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Po ).

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz  takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.

W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodniony z Zamawiającym procent wartości robót podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokółu Konieczności sporządzonego przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przepadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- ., Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym ,stanowiąca zał . nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. /Dz.U. nr 97 poz.485/.

- Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim   powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja  1999 ) .

- warunki kontraktu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 z 25.08.94 ze zmianami )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01.11.

### Odtworzenie (wyznaczenie ) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

W  niniejszej  SST  obowiązują  wszystkie  ustalenia  zawarte  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST) D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych”

1. Wstęp.

1.1. 	Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wyznaczenie trasy i punktów  wysokościowych  w przekrojach poprzecznych  w ciągu ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

# Wg OST .D.01.01.01 , pkt. 1.3

W zakres robót pomiarowych , związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą :

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych ,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ) ,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych ) ,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych ,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie .

1.4.	Określenia podstawowe.

# Wg OST .D.01.01.01 , pkt. 1.4

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym i odpowiednimi polskimi normami .

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 " Wymagania ogólne "

2.Materiały.

# Wg OST .D.01.01.01 , pkt. 2 .

Do utrwalania punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem , słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. . Pale drewniane umieszczane poza granicą robót ziemnych , w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 mi długość 1,5 – 1,7 m. .

Do stabilizacji pozostałych punktów y stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m. i długości około 0,30 m. , a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. .

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m. i przekrój prostokątny .

3. Sprzęt.

Wg OST .D.01.01.01 , pkt. 3 .

4. Transport.

Wg OST .D.01.01.01 , pkt. 4 .

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu .

5.  Wykonanie robót.

Wg OST .D.01.01.01 , pkt. 5 .

5.1.	 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 " Wymagania ogólne”

5.2.	Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK .Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów . W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego , Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót .

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych . Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego .

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu .Jeśli Wykonawca stwierdzi , że rzeczywiste rzędne różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji , to powinien powiadomić o tym Inżyniera . ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera . Wszystkie roboty dodatkowe , wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych  , akceptowane przez Inżyniera , zostaną wykonane na koszt Zamawiającego . Zaniechanie zawiadomienia Inżyniera oznacza , że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę . Wszystkie roboty , które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera .

Punkty wierzchołkowe , punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów . Forma i wzór tych oznaczeń powinna być zaakceptowana przez Inżyniera .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych w czasie trwania robót . Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania , a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót , to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy .

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków wykonawcy .

5.3.	  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych .

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały , przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych , a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza granicami robót ziemnych . Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinku prostym nie może przekraczać 500 m. .

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe ( repery robocze ) wzdłuż osi trasy drogowej , a także przy każdym obiekcie inżynierskim .

Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 500 m.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących . Jako repery robocze można wykorzysta punkty stałe na stabilnych , istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej . O ile brak takich punktów repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie , zaakceptowany przez Inżyniera .

Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością , aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mmm , stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych .

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia , zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej .

5.4	  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej  , określonej w dokumentacji projektowej .

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  w odległości zależnej od charakterystyki terenu , lecz nie rzadziej niż co 50 m. .

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg . Rzędniwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej .

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas , gdy wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami  po obu stronach osi , umieszczonych poza granica robót .

5.5.		Wyznaczenie przekrojów poprzecznych .

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu ( określenie granicy robót ) , zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera .

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy . Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m. oraz wykopów głębszych niż 1 m. . Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej . Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych .

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwić wykonanie nasypów i wykopów wo kształcie zgodnym z dokumentacją projektową .

5.6.		Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez :

- wytyczenie osi obiektu ,

- wytyczenia punktów określających usytuowanie ( kontur ) obiektu , w szczególności przyczółków i filarów mostów i wiaduktów .

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów .

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.	Ogólne zasady kontroli robót .

## Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

6.2.	Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. Obmiar robót.

## 7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km ( kilometr ) odtworzonej trasy w terenie . Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych .

8.  Odbiór robót.

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót .

## Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

8.2.	Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej , które Wykonawca przedkłada Inżynierowi .

9.  Podstawa płatności.

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2.	Cena jednostki obmiarowej .

Cena  1 km wykonania robót obejmuje :

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów ,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwałych , ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie .

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych .

9.3.	Szczegółowy zakres robót objętych płatnością.

Zakres robót wg pkt. 9.2.

10. Przepisy związane.

Wg OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze” .

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04.

Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów przy budowie ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- warstw nawierzchni

- warstw podbudowy

- krawężników, obrzeży i oporników

- ścieków

- chodników

- ogrodzeń

- barier i poręczy

- znaków drogowych

- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowań kozłowych, wysokości od 1.0 do 1.5 m składających się z leżni z bali (np. 12.5 x 12.5 cm) nóg z krawędziaków (np. 7.6 x 7.6 cm), stężeń (np. 3.2 x 12.5 cm) i pomostu z desek

- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm) usztywnionych stężeniami z desek (np. 3.2 x 12.5 cm) na których szczeblach (np. 3.2 x 6.3 cm) układa się pomosty z desek

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63.5 mm, o wymiarach klatek około 1.2 x 1.5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm) o wymiarach klatek około 1.1 x 1.5 m

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33.5 do 76.1 mm [połączonych łącznikami w ramownice i kratownice

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera

- gwoździe wg BN-87/5028-12 [8]

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera

- kątowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.3

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do  wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

- spycharki

- ładowarki

- żurawie samochodowe

- samochody ciężarowe

- zrywarki

- młoty pneumatyczne

- piły mechaniczne

- frezarki nawierzchni

- koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.4

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p.5

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe  elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3., zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjne lub rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w OST D.05.03.11 "Recykling".

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:

- odkopania przepustu

- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m

- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich  odgięciem

- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 "Roboty ziemne"

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.6

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla nawierzchni z kostki kamiennej	-

- dla nawierzchni bitumicznej	-

- dla podbudowy z tłucznia		-

- dla chodników			-

- dla krawężnika, opornika, obrzeża, -

- dla nawierzchni z płyt betonowych  -

- wywóz rozebranego materiału

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a/ dla rozbiórki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki

- rozkucie  i zerwanie nawierzchni

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z  ułożeniem na poboczu

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

b/ dla rozbiórki podbudów

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki

- rozkucie  i zerwanie nawierzchni

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z  ułożeniem na poboczu

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

c/ dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem

- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej i ew. ław

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

d/ dla rozbiórki ścieku:

- odsłonięcie ścieku

- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu

- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej

- uzupełnienie i wyrównanie podłoża

- załadunek i wywóz  materiałów z rozbiórki

- uporządkowanie terenu rozbiórki

e/ dla rozbiórki chodników:

- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu

- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

f/ dla rozbiórki ogrodzeń:

- demontaż elementów ogrodzenia

- odkopanie i wydobycie wraz z fundamentem

- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is>1.00 wg BN-77/8931-12 [9]

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu

g/  dla rozbiórki barier i poręczy:

- demontaż elementów bariery lub poręczy

- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem

- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is>1.00 wg BN-77/8931-12 [9]

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- uporządkowanie terenu rozbiórki

h/ dla rozbiórki znaków drogowych:

- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków

- odkopanie i wydobycie słupków

- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is>1.00 wg BN-77/8931-12 [9]

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- uporządkowanie terenu rozbiórki

i/ dla rozbiórki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.

- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie

- rozebranie elementów przepustu

- sortowanie i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is>1.00 wg BN-77/8931-12 [9]

- uporządkowanie terenu rozbiórki

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-D-95002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu  ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

- PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

- PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

- BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym

- BN-77/8931-12 Oznaczenie  wskaźnika zagęszczenia gruntu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01.14.

Wykonanie wykopów w gruntach kat. I -V

1.	Wstęp

1.1	Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót

przy  wykonaniu wykopów w gruncie kat. III, przy budowie ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu  wykopów w gruncie i

obejmują:

- wykonanie wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną;

- wykonanie wykopów poprzecznych (bez transportu)

- załadunek i transport wykopanego gruntu przeznaczonego na wywóz

- wykonanie koryta gruntowego;

- wykonanie wykopów wraz z zasypaniem pod przykanaliki, kolektor, studnię rewizyjną i stydzienki

e)      zagęszczenie gruntu podłoża w wykopie;

1.4	Określenia podstawowe

- Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku

pionowym.

(2)	Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

(3)	Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

(4)	Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m.

    - Pozostałe określenia podane w niniejszej  SST są zgodne  z obowiązującymi normami i wytycznymi, oraz SST D.00.00.00.00.

Wymagania ogólne.

.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

SST i  poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.00. Wymagania ogólne

2.	Materiały

Nie występują.

3.	Sprzęt

Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym

sprzętem technicznym:

- koparka do wykonywania wykopów oraz załadunku nadmiaru gruntu na samochody,

- płyty wibracyjne.

4.	Transport

Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyładunkowe.

5.	Wykonanie robót

  - Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w

jakich będą prowadzone roboty.

5.2.	Warunki ogólne

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych (rozebraniu nawierzchni i podbudowy) i

po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

Oznakowanie prowadzonych robót powinno być zgodne z „Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym. Za

bezpieczeństwo

ruchu w obrębie odcinka drogi, na której prowadzone są roboty ziemne odpowiedzialny jest Wykonawca.

  - Wykonanie wykopów

Grunt z wykopu zostanie wbudowany w nasyp, następnie rozplanowany, zagęszczony i uformowane skarpy.

Grunt z wykopu nie wbudowany w nasyp, załadowany będzie koparką na środki transportu i odwieziony na odkład.

Miejsce odkładu wskaże Inżynier.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża wykopu powinien wynosić do głębokości 1.0 m nie mniej niż 1. Jeżeli grunty rodzime

w wykopie  nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to należy je dogęścić przed ułożeniem konstrukcji jezdni

do poprzednio podanej  wartości.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia, powinna być zbliżona do optymalnej. Gdy wilgotność gruntu

przeznaczonego do

zagęszczenia jest mniejsza od 0,8 wilgotności optymalnej, zagęszczany grunt zaleca się polewać wodą. Gdy

wilgotność gruntu jest  większa 1,25 wilgotności optymalnej grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez

dodanie  wapna palonego.

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie wg. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane.

Badania próbek gruntu”.

Odchylenie rzędnych  koryta gruntowego do rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. Szerokość

korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej nie więcej niż o 10 cm , a krawędź korony nie

powinna mieć widocznych załamań. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń

więcej niż o 10 %.  Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów

powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %.

6.	Kontrola jakości robót

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom wg.

pkt. 5.3. oraz  czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu.

Obmiaru dokonuje się zgodnie z SST D.00.00.00.00.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu usuniętych z wykopu m3 gruntów.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz dodatkowe nieprzewidziane, których potrzebę wykonania

uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. Wyniki obmiaru należy porównać z

dokumentacją kosztorysowo-techniczną w  celu określenia różnic w ilościach robót.

8.	Odbiór robót

Odbiór robót wg. zasad określonych w SST D.00.00.00.00, oraz Instrukcją DPD 14.

9.	Podstawa płatności

9.1 	Ogólne warunki płatności określone są w SST D.00.00.00.00.

9.2 	Szczegółowe warunki płatności obejmują:

- dostarczenie na miejsce robót sprzętu niezbędnego do ich wykonania,

- wykonanie wykopów z wbudowaniem ich w nasyp

- wykonanie wykopu koparką z odwozem urobku na odległość do 10  km

- ręczne plantowanie terenu

- wykopy koparką na odkład wraz z ich zasypaniem

- zagęszczenie gruntów podłoża w wykopie,

- wstępne profilowanie skarp i dna wykopów do projektowanego przekroju poprzecznego,- oznakowanie robót.

10.	Przepisy związane

Podano w SST D.00.00.00.

-„Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” zał. nr 1 do  Zarządzenia MTiGM oraz MSW nr

184 z dnia  6.6.1990r.

- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01.

#### PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i obejmują:

a/ prace pomiarowe wg D.01.01.01.,

b/ wykonanie wykopu w gruncie kat. III,

c/ załadunek i odwóz nadmiaru gruntu samochodami na odl. 5 km

d/ profilowanie dna koryta,

e/ zagęszczenie podłoża w korycie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

a/ równiarka samobieżna,

b/ spycharka min. 60 KM,

c/ koparka chwytakowa,

d/ walec wibracyjny K-12,

e/ płyta wibracyjna przy szer. poniżej 1,0 m.

4. Transport

Nadmiar urobku ziemnego może być przewożony dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane korytowanie.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Prace pomiarowe ujęte w D.01.01.01.

5.2.2.Wykonanie wykopu głęb. do  0,52 m w gruncie kat. III -

5.2.3.Odwóz wraz z załadunkiem nadmiaru gruntu  -

5.2.4.Profilowanie dna koryta

5.2.5.Zagęszczenie podłoża w korycie

5.3. Wymagania

5.3.1. Zgodność z dokumentacją

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta prowadzić zgodnie z dokumentacją i wymaganiami normy. Odstępstwa powinny być zapisane w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór.

5.3.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie budowli powinno być zgodne z projektem, z uwzględnieniem wszystkich punktów określających budowlę w planie i w przekroju. Dokładność wytyczenia, rozmieszczenie reperów i punktów wysokościowych powinna być zgodna z D.01.01.01. "Odtworzenie trasy w terenie"

Dopuszczalna tolerancja dla głębokości koryta +/- 2 cm.

Dopuszczalny spadek poprzeczny i równość w kierunku poprzecznym 3-5 %  tolerancja +/- 0,5 % od osi.

5.3.3. Stopień zagęszczenia podłoża

Zgodnie z BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne" pkt. 4.2.6.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Sprawdzenie robót pomiarowych:

a/ oś budowli należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej 200 m na prostej,

b/ robocze punkty wysokościowe sprawdzać niwelatorem na całej długości odcinka,

c/ koryto sprawdzać taśmą i szablonem w 10 miejscach na każdym kilometrze i w miejscach wątpliwych.

6.2. Sprawdzenie wykonania koryta:

a/ wyznaczenie osi koryta wg dokumentacji,

b/ sprawdzenie rzędnych osi i krawędzi koryta,

c/ sprawdzenie szerokości i głębokości koryta,

d/ sprawdzenie równości i pochylenia poprzecznego koryta.

W/w powinny być zgodne z wymogami p. 5.3. niniejszej SST.

6.3. Zagęszczenie podłoża

Zgodnie z BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne" pkt. 4.2.6. Jednocześnie należy sprawdzić czy wilgotność zagęszczonego gruntu odpowiada wymaganiom normy p. 3.9.1., poza tym należy co 250 m badać:

- przydatność materiału w podłożu,

- wskaźnik różnoziarnistości,

- wskaźnik piaskowy,

- wodoprzepuszczalność.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanego koryta zgodnie z dokumentacją i pomiarem w terenie.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu, częściowy, końcowy i ostateczny wg zasad podanych w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"

9. Podstawa płatności

Za 1 m2 wykonanego koryta zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, razem z niżej wymienionymi czynnościami:

a/ praca pomiarowa:

b/ wykop gruntu z koryta:                              - m2

c/ załadunek i odwóz nadmiaru gruntu           - m3

d/ profilowanie dna koryta                        -

e/ zagęszczenie podłoża w korycie          -

# 10 Przepisy związane

- BN-72/8932-01  "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne"

- St. Rolla "Kontrola techniczno - ekonomiczna robót drogowych"

- Z. Wikun "Zarys geotechniki",

- KNR 2-31.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D-04.02.01.23.

Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grub. 10 cm

o Rm = 2,5 Mpa wytworzonego w betoniarce

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z warstwą odcinającą grubości 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarce z gruntu dowiezionego o Rm = 2,5 Mpa  przy budowie ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z wykonywaniem w-wy odcinającą z gruntu stabilizowanego cementem i obejmują:

- prace pomiarowe

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża

- dostarczenie, ustawienie i rozebranie oraz odwiezienie prowadnic i urządzeń pomocniczych

- przygotowanie gruntu stabilizowanego w betoniarce

- dostarczenie i rozdzielenie składników zgodnie z recepturą laboratoryjną

- wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy

- pielęgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i literaturą techniczną w tym zakresie.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Materiały

2.1.  Pospółka – powinna odpowiadać wymaganiom normy BN-68/8933-08 „Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem” oraz Technologii Robót Drogowych „Wytyczne” w latach 1987-1990 oraz wykaz zmian i uzupełnień – zał. Nr 2 do pisma nr GDDP-11f-432/26/91 z dnia 91-03-28.

2.2.  Cement portlandzki „35” bez dodatków wg normy PN-73/B-04300 „Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych” i normy PN-69/B-30000 „Cement portlandzki”

2.3.   Woda – wg normy PN-58/B-32250 „Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw”

2.4.   Mieszanka stabilizowanego kruszywa cementem wg recepty.

2.5.  Transport i przechowywanie materiałów

Pospółkę można przewozić luzem dowolnymi środkami transportu, zabezpieczyć przed zniszczeniem i zmieszaniem poszczególnych asortymentów wg normy BN-66/6774-01 pkt. 3 Transport i przechowywanie cementu portlandzkiego wg PN-69/6731-08. Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w atest, w którym powinny być podane oznaczenia nazw wytwórni i miejscowość, masa worka z cementem oraz data wysyłki.

- Sprzęt

Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować:

- równiarką samobieżną

- szablonem ciągnionym

- walcem ogumionym

- walcem wibracyjnym

- zagęszczarką wibracyjną płytową

- prowadnicą

- Transport

Mieszankę stabilizowaną cementem należy przewozić samochodami samowyładowczymi.

- Wykonanie robót

5.1. 	Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

5.2. 	Zakres wykonywanych robót: zgodny z pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

5.3. 	Wymagania w zakresie projektowania mieszanki

Przewiduje się wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i wytrzymałości miarodajnej Rm=2,5 Mpa.

Przed rozpoczęciem produkcji należy przeprowadzić następujące rodzaje badań:

- dla kruszywa – ścieralność, nasiąkliwość, mrozoodporność, zawartość siarczków i siarczanów, skład ziarnowy, kwasowość wskaźnik piaskowy, wskaźnik różnoziarnistości

- dla cementu (jeden raz dla partii) – ustalenie wytrzymałości na ściskanie, początek i koniec czasu wiązania, zmiany objętościowe, wskaźnik aktywności, wytrzymałość próbek na ściskanie powinna spełniać wymagania normy BN-68/8933-08. Ustalenie receptury powinno nastąpić na podstawie  robót próbnych z podaniem maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej mieszanki. W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać badania kontrolne wytrzymałości na ściskanie z częstotliwości na ściskanie z częstotliwością 1 seria tj. 3 próbki z każdej działki roboczej. Próbki pobiera wykonawca robót pod nadzorem inspektora. Wymagania techniczne dotyczące wykonania stabilizacji gruntu w zakresie wykonania koryta ziemnego, profilowania, zagęszczenia mieszanki, grubości warstwy, szerokości warstwy, równość w przekroju podłużnym, równości w przekroju poprzecznym, równości na łukach należy wykonać według normy BN-68/8933-08 „Drogi samochodowe”. Podbudowa z gruntu  stabilizowanego cementem.

- Kontrola jakości robót

  - Badania w czasie budowy:

- sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża

- wilgotność gruntu

- wskaźnik zagęszczenia gruntu stabilizowanego

- grubość warstwy

- wytrzymałość mieszanki stabilizowanej

- szerokość warstwy

- równość warstwy w przekroju podłużnym

- prawidłowość przekroju poprzecznego w zakresie równości i pochylenia

- równość na łukach

  - Badania po zakończeniu robót:

- sprawdzenie szerokości warstwy 10 razy na 1 km

- grubość warstwy 5 razy na 1 km

- spadki poprzeczne na prostej co 100 m. i na łukach w 5 miejscach (główne punkty krzywizny)

- odchylenia od osi, niwelacja podłużna i sytuacja co 100 m.

- Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej warstwy, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie.

- Odbiór robót

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

8.2.  Odbiory częściowe, końcowe i ostateczne wg wymogów SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

- Podstawa płatności

9.1.   Za 1 m2 zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych oraz  za wymienione czynności w pkt 1.3.

9.2.  Szczegółowy zakres płatności obejmuje wykonanie warstwy odcinającą w gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa na powierzchni  -

- Przepisy związane:

- BN-68/8933-08 „rogi samochodjowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem”

- BN-66/6774-01 „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka”

- PN-73/B-04300 „Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych”

- PN-69/B-30000 „Cement portlandzki”

- PN-58/B-322550 „Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw”.

- Technologia Robót drogowych „Wytyczne” w latach 1987-1990 oraz pismo GDDP – 11f/26/91 z dnia 1991-03-28

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D-04.04.02.12.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

grubości 20 cm

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku z budową  ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:

- wykonanie warstwy dolnej grubości 20 cm

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej..

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami (w szczególności BN –64/8933-02 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) oraz SST D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o uziarnieniu ciągłym.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-91/B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.

2.2. Właściwości kruszywa

Wymagane właściwości kruszywa:

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ścieralność ziarn większych od 2 mm w bębnie Los Angeles wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy nie większy niż (%) | 30 |
| 2. | Zawartość ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, nie więcej niż (%) | 30 |
| 3. | Stopień skruszenia ziarn (%) | 751 |
| 4. | Mrozoodporność ziarn większych od 2 mm wg PN-78/B-06714/19, po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, nie większy niż (%) | 10 |
| 5. | Plastyczność wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm: - granica płynności, nie więcej niż (%) - wskaźnik plastyczności, nie więcej niż (%) | 25 4 |
| 6. | Wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-04481 | 30-75 |
| 7. | Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, nie więcej niż (%) | 0,2 |
| 8. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26 | Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza od barwy wzorcowej |

1). Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej

niż 75 % wagowo ziarn skruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię.

3. SPRZĘT.

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy stosować    następujący sprzęt:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę w przypadku wytworzenia mieszanki na budowie.

- Równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału

- Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Zastosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny  powinien być sprawny technicznie i zyskać akceptację Inżyniera.

Wytworzenie mieszanki kruszywa o uziarnieniu ciągłym należy dokonać na budowie lub zakupić gotową mieszankę w kamieniołomie.

4. TRANSPORT.

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie we wcześniej przygotowanym  korycie, które zostało odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone oraz na warstwie odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce.

5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie , do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki.

Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki lub przedstawi do sprawdzenia gotową mieszankę zakupioną w kamieniołomie (kopalni). Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników. sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy.

Wykonawca robót na bazie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury wykona w mieszarce mieszankę, przeznaczoną do wykonania w-wy podbudowy lub przedstawi do sprawdzenia gotową mieszankę zakupioną w kamieniołomie (kopalni). Mieszanka wytworzona będzie z zakupionych przez Wykonawcę składników (wg receptury). wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem zyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości jie większej niż 10 l/m3  do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. w czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. w przypadku gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją.

5.2.6. Rozkładanie mieszanki

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbywać się będzie we wcześniej przygotowanym korycie  i na w-wie odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości w-wy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Każda warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków  i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy  każdej  następnej warstwy  może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W czasie układania mieszanki należy odrzucić ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. w czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach , w których widoczna jest segregacja powinna być przed zagęszczeniem  zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.2.8. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy mieszanki

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju zagęszczanego kruszywa:

- kruszywo o przewadze ziarn grubych tj,. takie , którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi.

- kruszywo o przewadze ziarn drobnych tj,. takie , którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi.

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchamiania wibratorów.  Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i –20% jej wartości.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00.

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w niniejszej SST punkt 2.1. i 2.2.

  - Badania w czasie robót.

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na 1 badanie (m2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Uziarnienie kruszywa |  |  |
| 2. | Wilgotność kruszywa |  |  |
| 3. | Zagęszczenie warstwy |  |  |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń obcych | 2 | 600 |
| 5. | Stopień skruszenia ziarn |  | 6000 i przy każdej zmianie źródła kruszywa |
| 6. | Zawartość ziarn nieforemnych |  |  |
| 7. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych |  |  |
| 8. | Granica płynności |  |  |
| 9. | Wskaźnik plastyczności |  |  |
| 10. | Mrozoodporność |  |  |
| 11. | Ścieralność |  |  |
| 12. | Wskaźnik piaskowy |  |  |

6.3.1. Badania własności kruszywa.

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy oraz w punkcie 2.1. i 2.2. niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych będą przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy.

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań muszą być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.

6.3.2. Badania wilgotności kruszywa.

Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II) z tolerancją +10% i –20% jej wartości. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77/b-06714/17.

6.3.3. Badania zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby  Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda II). zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg p. 6.4.2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego:

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Grubość podbudowy | Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż co 400 m2 Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 |
| 2. | Nośność i zagęszczenie wg obciążeń płytowych | Raz na 3000 m2 |
| 3. | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 4. | Równość podłużna | W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 5. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km łatą 4 m |
| 6. | Spadki poprzeczne2 | 10 razy na 1 km |
| 7. | Rzędne | co 100 m |
| 8. | Ukształtowanie osi w planie2 |  |

1). Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego.

6.4.1. Grubość warstwy.

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z tłucznia nie powinno przekraczać:

- dla podbudowy zasadniczej:		±10%,

- dla podbudowy pomocniczej:	+10%, -15%

6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych.

Należy wykonać pomiary nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa według metody obciążeń płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02. Wyznaczenie ugięć wg BN-70/8931-06.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy.

a) Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, a przy wąskich poszerzeniach poziomicą i klinem  w osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4.

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:

- 12 mm	- dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm	- dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a przy wąskich poszerzeniach poziomicą i klinem z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.

c) Rzędne podbudowy

Rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm.

d) Ukształtowanie osi podbudowy

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm.

e) Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm, z tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00.

Płatność za m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonania robót.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:

- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  -  warstwę dolną

grubości 20 cm   -  2100,00  m2

Cena 1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża,

- zakup materiałów – dopuszcza się zakup gotowej mieszanki,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie sprzętu na miejsce budowy.

- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki,

- zakup i dostarczenie wody,

- mechaniczne zagęszczenie  warstwy,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót,

- oznakowanie robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera i przemieszczanie    go wraz z postępem robót.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-11112 luty 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/15  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.

PN-77/B-06714/17  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

PN-78/B-06714/19  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozodoporności metodą bezwzględną.

PN-78/B-06714/26  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

PN-79/B-06714/42  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez

obciążenie płytą.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.

BN-77/7931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02.11.

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 8 cm

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm w związku z budową ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodników z kostki betonowej i obejmują:

a/ wykonanie koryta pod chodnik

b/ wykonanie podsypki pod chodnik

c/ ułożenie kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych 1979 r. wydanych przez CBPBDiM Transprojekt W-wa.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu chodnika z kostki betonowej  wg zasad niniejszej SST są:

2.1.1. kostka betonowa, które powinna odpowiadać wymaganiom norm.

Należy stosować kostkę betonową wibroprasowaną  gatunek 1 pod względem jakościowym odpowiadające normom branżowym:

- BN-80/6775-03 arkusz 02. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk  tramwajowych. Kostka betonowa .

- BN-80/6775-03 ark. 1 j.w. lecz wspólne wymagania i badania.

- Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości z 29 maja 1987 roku.

2.1.2. Podsypka pod chodniki grubości 5 cm po zagęszczeniu cementowo-piaskowa 1:4 wg normy PN-69/6721-04 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.

2.1.4. Woda wg PN-75/B-62250 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw.

2.1.5. Składowanie i transport kostki betonowej  zgodnie z normą BN-80/6775-03/01 j.w. lecz wspólne wymagania i badanie pkt. 4.1. i 4.2.

3. Sprzęt

Roboty ziemne wykonane ręcznie zgodnie z postanowieniem normy BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża 0,97.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram ogólny robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywane będzie ułożenie chodnika.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów. Badanie kostki betonowej  zgodnie z normą BN-80/6775-03/01 j.w. wspólne wymagania i badanie rozdział 5 pkt. 5.1.,  5.2. i 5.4.5. a szczególnie:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie kształtu i wymiarów

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie

- sprawdzenie nasiąkliwości betonu

- sprawdzenie odporności na działanie mrozu

W/w badania należy przeprowadzić przy każdym odbiorze z wytwórni producenta. Elementy te mogą być wbudowane po akceptacji atestu przez inspektora nadzoru.

5.3. Zakres wykonywanych robót

5.3.1. Wykonanie koryta  -

5.3.2. Wykonanie podsypki  -

5.3.3. Ułożenie chodnika z kostki betonowej  -

5.4. Wbudowanie chodnika  z kostki betonowej

5.4.1. Powinno się odbywać w temperaturze nie niższej niż 5 st. C w dni pogodne.

Wbudowanie to powinno być zgodne z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych poz. 03.15 i 03........

5.4.2. Oznakowanie robót

Zabezpieczenie robót wykonać zgodnie z instrukcją oznakowania robót załącznik Nr 1 Monitor Polski Nr 24/90

5.4.3. Warunki techniczne wykonania

5.4.3.1. Koryto pod chodnik

Podłoże powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone.

Dopuszczalna tolerancja - dla głębokości +- 1 cm dla chodnika o szerokości do 3 m; powyżej szerokości +- 3,0 m +- 2 cm.

Dla szerokości dopuszczalne tolerancje wynoszą +- 5 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego spadku nie powinny przekraczać +- 0,5 %. Wskaźnik zagęszczenia koryta 0,97 wg normy BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5.4.3.2. Podsypka

Z mieszaniny cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm. Piasek średnioziarnisty wg PN-69/6721-04. Zagęszczenie - ledwo widoczny ślad stopy.

Alternatywny wariant: podsypka piaskowa 5 cm.

5.4.3.3. Układanie chodnika z kostki betonowej

Ułożenie wg normy BN-64/8845-01 Chodniki z kostki betonowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru pkt 2.6.2.. Spadek poprzeczny 1 % w kierunku krawężnika. Grubość podsypki 5 cm. Chodnik przy krawężniku ułożony w  ten sposób, aby górna krawędź znajdowała się do 1 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Spoiny max 0,8 cm na prostych i 3 cm na łukach zamulone zaprawą cementowo-piaskową.

5.4.3.5. Warunki wykonania

- prawidłowość profilu - powierzchnia chodnika powinna być równa i bez pofałdowań.

Prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłożoną łatą max 0,8 cm.

- równoległość spoin

Spoiny w rzędach i szeregach powinny być wzajemnie równoległe - odchylenie 1,5 cm.

- zabrania się stosowania kostki popękanej.

6. Kontrola jakości robót

Badania wykonuje OLD Poznań w całym procesie budowy od okresu przygotowawczego, etap budowy aż do badań końcowych.

6.1. Okres przygotowawczy robót

6.1.1. Określenie przydatności materiałów

a/ kruszywo

- skład ziarnowy

- zawartość zanieczyszczeń organicznych

- zawartość zanieczyszczeń obcych

- zawartość ziarn nieforemnych

- zawartość ziarn słabych

- nasiąkliwość

- ustalenie gęstości pozornej i nasypowej

b/ cement

- ustalenie wytrzymałości na ściskanie

- początek i koniec wiązania

- zmiany objętościowe

Częstotliwość badań 1 raz przed rozpoczęciem badań i przy każdej zmianie materiału.

6.1.2. Ustalenie receptury

- wykonanie zarobów próbnych z określeniem wytrzymałości i nasiąkliwości betonu oraz mrozoodporności,

- ustalenie receptury dla płytek i obrzeża. Beton B-30. Częstotliwość 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materiałów na każdy sezon robót.

6.1.3. Wykonawca dostarczy po 3 szt. kostki celem określenia:

- nośności

- nasiąkliwości betonu

- mrozoodporności betonu

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robót

- badanie dostaw materiałowych

- badanie kostki betonowej  wg tabeli 2 i 3  normy BN-80/6775-03/01.

Wykonawca musi posiadać aktualne atesty materiałowe podpisane przez nadzór przed rozpoczęciem robót, niezależnie czy elementy produkuje w produkcji pomocniczej czy też zakupuje w jednostce obcej.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla chodnika

8. Odbiór robót

8.1. Warunki technicznego odbioru

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3. Odbiór częściowy i końcowy robót i ostateczny.

8.1. Warunki techniczne odbioru

wg rozdziału 9 normy BN-64/8845-01 w celu ustalenia zgodności wykonania chodnika należy wykonać następujące badanie:

8.1.1 Sprawdzenie jakości materiałów

Zgodnie z tabelą 2 normy BN-80/6775-03/01 należy wykonać pełne sprawdzenie wyników laboratoryjnych a szczególnie:

- sprawdzenie wymiarów kostki

- sprawdzenie kształtu

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie

- sprawdzenie nasiąkliwości betonu

- sprawdzenie odporności na działanie mrozu

- sprawdzenie nośności

- sprawdzenie ścieralności

Ponadto:

- kostka powinna odpowiadać normie BN-80/6775-03/02

- piasek  BN-84/6774-04

- cement PN -80/B-30000 cement portlandzki.

8.1.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Przeprowadzać na każde 200 m2 chodnika. Zdjąć 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierzyć:

- grubość podsypki - wg projektu 5 cm

- sprawdzić układ kostki.

Dopuszczalne odchylenie w grubości +-0,5 cm

8.1.3. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy

Koryto pod chodnik sprawdzić wg pkt 5.4.3.1. niniejszej SST oraz na każde 200 m2 sprawdzić grubość, szerokość i spadki podbudowy.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą:

- dla grubości +- 10 %

- dla szerokości +- 5 %

- dla spadku poprzecznego z kruszywa +- 0,5 %

8.1.4. Sprawdzenie równości

Należy przeprowadzić co najmniej raz na każde 400 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie wykonywać min. raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalne odchylenie 0,8 cm - mierzone łatą brukarską 3 m.

8.1.5. Sprawdzenie profilu podłużnego

Niwelacja podłużna w pkt charakterystycznych lub co 20 m.

Dopuszczalne odchylenie +- 3 cm.

8.1.6. Sprawdzenie profilu poprzecznego

przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą 300 - 500 m2 chodnika. Nie rzadziej jednak niż co 50 mb.

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu +- 0,3 %

8.1.7. Sprawdzenie równoległości spoin

przeprowadza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spin i przymiaru mm.

Dopuszczalne odchylenie 1-1,5 cm dla chodnika 10 i ponad 10 m.

8.1.8. Sprawdzenie szerokości i wypełnienie spoin

przeprowadza się przez wydłubanie spoin na długości 10 cm w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 200 m2 - zmierzenie ich szerokości oraz ich wypełnienia.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny należy uznać chodnik zgodnie z normą, w innym przypadku niezgodnie z normą i należy dokonać poprawek na koszt wykonawcy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w wymaganiach ogólnych D.00.00.00. pkt 8.

8.3. Odbiór częściowy i końcowy robót omówiono w wymaganiach ogólnych D.00.00.00. pkt 8.

9. Podstawa płatności - zgodnie z D.00.00.00. pkt 9.

10. Przepisy związane

10.1. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

10.2. BN-80/6775-03/01 j.w. lecz wspólne wymagania i badania.

10.3. Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normowania Miar i Jakości z 29 maja 1987 roku.

10.4. BN-80/6775-03/03 j.w. lecz krawężniki i obrzeże betonowe.

10.5. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 1979 r. wyd. CBPBDiM Transprojekt  W-wa.

10.6. BN-64/8845-01 Chodnik z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.7. PN-69/6721/04  Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.

10.8. PN-75/B-62250 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów.

10.9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.10. Instrukcja oznakowania robót. Załącznik Nr 1 Monitor Polski Nr 24/90.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 03.02.01.31.

# WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH Æ 1,0 m

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej – wykonanie studni rewizyjnych w związku z budową ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem studni rewizyjnych i obejmują:

- zakup rur żelbetowych

- transport i składowanie elementów,  materiałów do wykonania studni rewizyjnych

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca posadowienia studni rewizyjnych

- wykonanie robót ziemnych

- roboty montażowe

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej

eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach

spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 2.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

2.2.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających

wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.2.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.2.5. Stopnie włazowe

Stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.5.2. Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie

przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być

posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowe luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.4. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.5. Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnianie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w czasie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.

5.5 Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %,

- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 % (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %).

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale.

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych

| Średnica przewodu odprowadzaj ącego (m) | Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przelotowej | połączeniowej | spadowej-kaskadowej |
| 0,20 | 1.20 | 1,20 | 1,20 |
| 0,25 |  |  |  |
| 0,30 |  |  |  |
| 0,40 |  | 1,40 |  |
| 0,50 | 1,40 |  | 1,40 |
| 0,60 |  |  |  |

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez „Transprojekt" Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

- komory roboczej,

- komina włazowego,

- dna studzienki,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej niniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-O l [10].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z

dokładnością do l cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej

warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 szt. studni rewizyjnej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być niniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża i fundamentu,

- wykonanie sączków,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

-  zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- wbudowanie studni rewizyjnych -

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06712      Kruszywa mineralne do betonu

2.  PN-B-06751      Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania

3.  PN-B-11111      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka

4.  PN-B-11112       Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-12037       Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6.  PN-B-12751        Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

7. PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe

8.  PN-C-96177        Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

9.  PN-H-74051-00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

10.  PN-H-74051 -O l       Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051 -02       Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

12. PN-H-74080-01       Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04       Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086          Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101          Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

16. BN-88/6731-08       Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro"

19. BN-86/8971 -06.02     Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

20. BN-86/8971-08        Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12. l .(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l .(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l.(l l) Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

23.  „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 03.02.01.41.

# WYKONANIE STUDZIENEK  ŚCIEKOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej – wykonanie studzienek ściekowych w związku z budową ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem studzienek ściekowych i obejmują:

- zakup rur betonowych średnicy 500 mm

- transport i składowanie elementów i materiałów do wykonanie studzienki

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca posadowienia studzienek

- wykonanie robót ziemnych

- roboty montażowe

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.1.1. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach

spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.  Elementy studzienek i komór

      - Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość

komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki

lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.2.2.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

      - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Studzienki ściekowe

2.2.1. Wpusty uliczne żeliwne

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2.2.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.2.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.2.4. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.5.2. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z      następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.4. Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnianie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w czasie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.

5.5. Roboty  montażowe

5.5.1. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- głębokość osadnika 0,95 m,

- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 %o powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.

5.5.2. Izolacje

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę.

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić

receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z

dokładnością do l cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia    wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +- 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki ściekowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być niniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża i fundamentu,

- wykonanie sączków,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- wbudowanie studzienek ściekowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06712      Kruszywa mineralne do betonu

2.  PN-B-06751      Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania

3.  PN-B-11111      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i   mieszanka

4.  PN-B-11112       Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-12037       Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6.  PN-B-12751        Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

7. PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe

8.  PN-C-96177        Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

9.  PN-H-74051-00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

10.  PN-H-74051 -O l       Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051 -02       Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

12. PN-H-74080-01       Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04       Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086          Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101          Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

16. BN-88/6731-08       Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro"

19. BN-86/8971 -06.02     Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

20. BN-86/8971-08        Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12. l .(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l .(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l.(l l) Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

23.  „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 03.02.01.23.

# WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PVC ¯ 160 mm ORAZ KOLEKTORA DESZCZOWEGO ¯ 200 mm

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej – wykonanie przykanalików z rur PVC  Ø 160 mm oraz kolektora Ø 20 cm w związku z budową ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przykanalików z rur PVC i obejmują:

- zakup rur PVC średnicy 160 i 315 mm

- transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania przykanalików i kolektora

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca posadowienia przykanalików i kolektora

- wykonanie robót ziemnych

- roboty montażowe

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanały

1.4.2.1. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.2.2. Kolektor - kanał przeznaczony do odprowadzenia wody ze studzienek deszczowych

1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury plastikowe PVC o średnicy 160 i 315 mm z kołnierzami montowane na wcisk z uszczelką gumową.

2.9. Składowanie materiałów

2.9.1. Rury plastikowe PVC

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z  następującego sprzętu:

-    żurawi budowlanych samochodowych,

-    koparek przedsiębiernych,

-    spycharek kołowych lub gąsienicowych,

-    sprzętu do zagęszczania gruntu,

-    wciągarek mechanicznych,

-    beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport rur plastikowych PVC

Rury plastikowe PVC mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnianie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w czasie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

5.5 Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 %o (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %o).

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur plastikowych 3 m/s).

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.5.1. Przykanaliki

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego),

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m),

- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max. 400 % z tym, że przy spadkach większych od 250 % należy stosować rury żeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych i odebranych przykanalików

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.            ;: '

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być niniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża i fundamentu,

- wykonanie sączków,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

- wbudowanie przykanalików Ø 16 cm –

wbudowanie kolektora Ø 20 cm –

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06712                 Kruszywa mineralne do betonu

2.  PN-B-06751                 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania

3.  PN-B-11111                 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka

4.  PN-B-11112                 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-12037                 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6.  PN-B-12751                 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

7. PN-B-14501                  Zaprawy budowlane zwykłe

8.  PN-C-96177                  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

9.  PN-H-74051-00             Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

10.  PN-H-74051 -O l          Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051 -02           Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

12. PN-H-74080-01            Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04            Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086                 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101                 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

16. BN-88/6731-08             Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro"

19. BN-86/8971 -06.02       Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

20. BN-86/8971-08             Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12. l .(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l .(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. l.(l l) Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

23.  „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D. 05. 03. 05. 42 .

# Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm

W  niniejszej  SST  obowiązują  wszystkie  ustalenia  zawarte  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego”   GDDP   1998 , w Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 ) , z następującymi zmianami i uściśleniami .

1.Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe  w związku z budową ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego .

1.4.	 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe wg OST D-05.03.05 , pkt.1.4

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne "

2. Materiały

2.l.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.0000.”Wymagania ogólne "

2.2	Kruszywo

Do betonu asfaltowego na warstwy ścieralne , wykonywanych i wbudowywanych na gorąco , należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 , tablica nr 1 -  dla ruchu KR3 .

2.3	Wypełniacz

Do betonu asfaltowego na warstwy ścieralne należy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania podane w OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 .

2.4	Lepiszcza

Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 .

Należy stosować asfalt D50 lub D 70 wg PN-C-96170:1965 .

2.5	Składowanie materiałów

Dostawy i składowanie kruszyw , wypełniaczy i lepiszcza powinny być zgodne z OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 .

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami .

3. Sprzęt

3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne " .

3.2.	Sprzęt do wykonania robót .

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ścieralnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- wytwórni stacjonarnej ( otaczarki )o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych ,

- układarek do układania mieszanek mineralno - asfaltowych typu zagęszczonego ,

- skrapiarek o kontrolowanym wydatku lepiszcza ,

- walców lekkich , średnich i ciężkich stalowych gładkich ,

- walców ogumionych ,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym .

4. Transport.

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „D.00.00.00. „ Wymagania ogólne” .

4.2.	Transport materiałów .

4.2.1.	Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

4.2.2.	Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich , umożliwiających rozładunek pneumatyczny .

Wypełniacz workowany można przewozi dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków .

4.2.3.	Kruszywo.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu , w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem .

4.2.4	Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozi pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe . W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem .

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania .

Zaleca się stosowania samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy .

5. Wykonanie robót.

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne ".

5.2	Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej.

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na :

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne . Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej , oraz orientacyjne zawartości asfaltu przyjęto tak jak dla warstw ścieralnych z betonu asfaltowego - wg OST  D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” , tablica nr 3 , rys. 1- 3 ( dla KR2 ).

Skład mieszanki  mineralno - asfaltowej powinien być ustalona na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla . Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy nr 4 OST  D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” dla KR2 .

| Uziarnienie mieszanki | 0/12,8 ( średnioziarnista ) |
| --- | --- |
| Moduł sztywności pełzania ( MPa ) | nie wymaga się |
| Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla w temp. 60 0 C | 1.5 - 4.5 |
| Stabilność wg Marshalla w temp. 60 0 C , |  5.5 kN |
| Odkształcenia wg Marshalla w temp. 60 0 C | 2.0 - 5.0 mm |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla | 75.0 - 90.0 % |
| Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej | 1.5 - 5 % ( struktura zamknięta ) |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy | >/ 98 % |

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna spełniać wymagania ( wartości modułów sprężystości ( sztywności ) i współczynników

Poissona  ) określone w Rozporządzeniu 	MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 ) - zał. nr 5 pkt. 5.2. 1) - tabela

Recepturę mieszanki mineralno - asfaltowej  należy ustalić w Laboratorium Drogowym w Poznaniu , ul. Hawelańska 12  ( na koszt  Wykonawcy ).

5.3	Produkcja mieszanki mineralno - asfaltowej .

Mieszankę mineralno - asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników , ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki .

Dozowanie składników , w tym także wstępne , powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepturą . Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu , przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury .

Tolerancja dozowania składników może wynosić : jedna działka elementarna wagi , względnie przepływomierza , lecz nie więcej niż +- 2 % w stosunku do masy składnika .

Jeżeli przewiduje się dodanie środka adhezyjnego  ,to powinien on być dozowany do asfaltu  w sposób i ilościach określonych w recepcie .

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany  w sposób pośredni , z układem termostatowania , zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją +- 5 0 C .

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić :

- dla D 50   145 0C - 165  0C

- dla D 70   140 0C - 160  0C

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane , aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę  . Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 0 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej .

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej powinna wynosić :

- z D 50   140 0C - 170  0C

- z D 70   135 0C - 165  0C

Mieszanka mineralno - asfaltowa przegrzana ( z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania ) , oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny .

5.4.	Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy ścieralnej istniejąca nawierzchnia powinna zostać oczyszczona z luźnego piasku , kruszywa , tak aby była czysta i sucha .

Przed rozłożeniem w-wy ścieralnej podłoże należy skropić emulsją asfaltową 50 % w ilości 0.5 kg/ m2 . ( oczyszczenie i skropienie nawierzchni wg OST D-04.03.01 )

Powierzchnie czołowe krawężników , włazów , wpustów  itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inwestora .

5.5.	Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana , gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5 0 C . Nie dopuszcza się układania warstw wyrównawczych z mieszanki mineralno - asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ( V > 16 m/s ) .

5.6.	Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inwestora kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu .

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho , tj. bez udziału asfaltu w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia . Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika .

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej , należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu , w ilości zaprojektowanej w recepcie . sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję .

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno - asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji powinny być zawarte w granicach ( dla KR2 ) ( w  % mm ):

| Ziarna pozostające na sitach o oczkach # ( mm ): 31.5 ; 25.0 ; 20.0 ; 16.0 ; 12.8 ; 9.6 ; 8.0 ; 6.3 ; 4.0 ; 2.0 | +- 5 |
| --- | --- |
| Ziarna pozostające na sitach o oczkach # ( mm ): 0.85 ; 0.42 ; 0.30 ; 0.18 ; 0.15 ; 0.075 ; | +- 3 |
| Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # ( mm ) 0.075 | +- 2 |
| Asfalt | +- 0.5 |

5.7.	Układanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową .

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi istniejącej nawierzchni  za pomocą linki stalowej  , po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką .

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z  zaakceptowanym przez Inwestora  schematem przejść walca .

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż :

- dla asfaltu D 50 135 0 C ,

- dla asfaltu D 70 125 0 C .

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi . Wskaźnik ( % ) zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być > 98.0 .

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej , równoległe lub prostopadłe do osi drogi .

Złącza powinny być całkowicie związane , a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie . Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm .

6. Kontrola jakości robót.

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne ". 	Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy .

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza , wypełniacza , oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do akceptacji .

6.3.	Badania w czasie robót

6.3.1.	Częstotliwość oraz  zakres badań i pomiarów

| Lp | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 próbki |
| 2 | Skład mieszanki mineralno - asfaltowej | 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| 3 | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy ( cysterny ) |
| 4 | Właściwości wypełniacza | 1 na 100 Mg |
| 5 | Właściwości kruszyw | 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie |
| 6 | Temperatura składników mieszanki mineralno - asfaltowej | dozór ciągły |
| 7 | Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania |
| 8 | Wygląd mieszanki mineralno - asfaltowej | jw. |
| 9 | Właściwości próbek mieszanki mineralno - asfaltowej pobranej w wytwórni | jeden raz dziennie |

6.3.2.	Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej .

6.3.3.	Skład mieszanki mineralno - asfaltowej

Badania składu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 . Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją podaną w pkt. 5.6. ( tabela ) .

6.3.4.	Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu , zgodnie z pkt. 2.4.

6.3.5	Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.6.	Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy w pkt. 6.3.1. należy określić właściwości kruszywa , zgodnie  z pkt. 2.2.

6.3.7.	Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej .

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce .Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST .

6.3.8.	Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury .

Dokładność pomiaru +- 2 0 C . Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST .

6.3.9.	Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji , załadunku rozładunku i wbudowywania .

6.3.10.	Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej należy określić na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla . Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną .

6.4.	Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania nawierzchni

6.4.1.	Częstotliwość oraz zakres badań

Częstotliwość  oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wg Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 ) .- załącznik nr 6  , oraz OST D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” , tablica 12 .

| Lp | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | szerokość warstwy | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km . |
| 2 | równość w-wy | wg zał. 6 rozporządzenia MTiGM z 2.03.1999 , pkt. 2.3 i 3.1 - dla w-wy ścieralnej |
| 3 | spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 4 | rzędne wysokościowe warstwy | wg zał. 6 rozporządzenia MTiGM z 2.03.1999 w osi i krawędzi co 20 m, na łukach co 10 m |
| 5 | ukształtowanie osi w planie | usytuowanie osi według dokumentacji budowy |
| 6 | grubość wykonanej warstwy | 3 razy ( w osi i na brzegach ) co 25 m |
| 7 | złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 8 | krawędź , obramowanie w-wy | cała długość |
| 9 | wygląd warstwy | ocena ciągła |
| 10 | zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m |
| 11 | wolna przestrzeń w warstwie | jw. |
| 12 | grubość warstwy | jw. |

6.4.2.	Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową  , z tolerancją +- 5 cm .

Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej , nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni , powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej , nie mniej jednak niż 5 cm .

6.4.3.	Równość podłużna i poprzeczna warstwy

Ocenę równości podłużnej należy wykonywać wg pkt. .2 zał. nr 6 Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  - jak dla warstwy ścieralnej .

Ocenę równości poprzecznej należy wykonywać wg pkt. .3 zał. nr 6 Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  - jak dla warstwy ścieralnej .

6.4.4.	Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  , z tolerancją +- 0.5 % .

6.4.5.	Rzędne wysokościowe

Należy wykonywać wg pkt. 1 zał. nr 6 Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .

Dopuszczalne odchylenie w stosunku do dokumentacji projektowej wynosi +- 1 cm .

6.4.6	Ukształtowanie osi w planie

Oś powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową , z tolerancją +- 5 cm .

6.4.7	Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową , z tolerancją +- 10 % .

6.4.8	Złącze podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej , równolegle lub prostopadle do osi .

Złącza powinny być całkowicie związane , a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie .

6.4.9	Krawędź , obramowanie warstwy

Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5 mm ponad ich powierzchnię .Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem .

6.4.10	Wygląd warstwy

Wygląd warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  powinien mieć jednolitą teksturę , bez miejsc przeasfaltowanych , porowatych łuszczących się i spękanych .

6.4.11	Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie .

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej .

Stabilność  mieszanki mineralno - asfaltowej musi być zgodna z tabelą  w pkt. 5.2 .

Za obniżenie stabilności w granicach do 20 %  stosunku do wartości recepturowej będą naliczane potrącenia jak za wady  trwałe ( procent zaniżenia w stosunku do wymagań SST x1/2x koszt wykonania powierzchni warstwy reprezentowanej przez próbkę ) .

W przypadku zaniżenia większego niż 20 % zakwestionowany odcinek ulegnie rozbiórce .

7. Obmiar robót.

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne " 	.

7.2	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest m2 warstwy z betonu asfaltowego.

8. Odbiór robót.

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne "  .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST , instrukcją

DP-T 14 i wymaganiami Inwestora  , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  według pkt. 6 dały wyniki pozytywne .

Obliczenie potrąceń wg instrukcji DP-T14

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej wg zasad określonych w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne "  .

9.Podstawa płatności .

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne "  .

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót ( w przypadku całkowitego zamknięcia drogi pełen koszt  wykonania objazdu tj. projekt , oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

- dostarczenie materiałów

- przygotowanie podłoża

- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

- transport mieszanki na miejsce wbudowania ,

- posmarowanie bitumem krawędzi urządzeń obcych i krawężników ,

- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem  ( ręczne rozłożenie w  miejscach  niedostępnych dla rozkładarek ) - grubość 5,0 cm,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem ,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST

- uporządkowanie miejsca budowy

  - Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu  asfaltowego

10. Przepisy związane.

Jak w OST D.05.03.05. „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D. 05. 03. 05. 16 .

# Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0-20  gr. 7,0 cm

W  niniejszej  SST  obowiązują  wszystkie  ustalenia  zawarte  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego”   GDDP   1998 , w Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 ) , z następującymi zmianami i uściśleniami .

1.Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  budową  ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą ułożenia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego .

1.4.	 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe wg OST D-05.03.05 , pkt.1.4

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne "

2. Materiały

2.l.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.0000.”Wymagania ogólne "

2.2	Kruszywo

Do betonu asfaltowego na warstwy ścieralne , wykonywanych i wbudowywanych na gorąco , należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 , tablica nr 1 -  dla ruchu KR2 .

2.3	Wypełniacz

Do betonu asfaltowego na warstwy ścieralne należy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania podane w OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 .

2.4	Lepiszcza

Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 .

Należy stosować asfalt D50 lub D 70 wg PN-C-96170:1965 .

2.5	Składowanie materiałów

Dostawy i składowanie kruszyw , wypełniaczy i lepiszcza powinny być zgodne z OST D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” , pkt. 2 .

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami .

3. Sprzęt

3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne " .

3.2.	Sprzęt do wykonania robót .

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ścieralnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- wytwórni stacjonarnej ( otaczarki )o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych ,

- układarek do układania mieszanek mineralno - asfaltowych typu zagęszczonego ,

- skrapiarek o kontrolowanym wydatku lepiszcza ,

- walców lekkich , średnich i ciężkich stalowych gładkich ,

- walców ogumionych ,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym .

4. Transport.

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „D.00.00.00. „ Wymagania ogólne” .

4.2.	Transport materiałów .

4.2.1.	Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

4.2.2.	Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich , umożliwiających rozładunek pneumatyczny .

Wypełniacz workowany można przewozi dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków .

4.2.3.	Kruszywo.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu , w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem .

4.2.4	Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozi pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe . W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem .

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania .

Zaleca się stosowania samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy .

5. Wykonanie robót.

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne "  .

5.2	Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej .

Przed przystąpieniem do robót  , w terminie uzgodnionym z Inwestorem Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inwestora .

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na :

- doborze składników mieszanki ,

- doborze optymalnej ilości asfaltu ,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi .

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne . Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej , oraz orientacyjne zawartości asfaltu przyjęto tak jak dla warstw ścieralnych z betonu asfaltowego - wg OST  D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” , tablica nr 3 , rys. 1- 3 ( dla KR2 )  .

Skład mieszanki  mineralno - asfaltowej powinien być ustalona na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla . Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy nr 4 OST  D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” dla KR2 .

| Uziarnienie mieszanki | 0/12,8 ( średnioziarnista ) |
| --- | --- |
| Moduł sztywności pełzania ( MPa ) | nie wymaga się |
| Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla w temp. 60 0 C | 1.5 - 4.5 |
| Stabilność wg Marshalla w temp. 60 0 C , |  5.5 kN |
| Odkształcenia wg Marshalla w temp. 60 0 C | 2.0 - 5.0 mm |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla | 75.0 - 90.0 % |
| Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej | 1.5 - 5 % ( struktura zamknięta ) |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy | >/ 98 % |

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna spełniać wymagania ( wartości modułów sprężystości ( sztywności ) i współczynników

Poissona  ) określone w Rozporządzeniu 	MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 	drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 ) - zał. nr 5 pkt. 5.2. 1) - tabela

Recepturę mieszanki mineralno - asfaltowej  należy ustalić w Laboratorium Drogowym w Poznaniu , ul. Hawelańska 12  ( na koszt  Wykonawcy ).

5.3	Produkcja mieszanki mineralno - asfaltowej .

Mieszankę mineralno - asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników , ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki .

Dozowanie składników , w tym także wstępne , powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepturą . Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu , przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury .

Tolerancja dozowania składników może wynosić : jedna działka elementarna wagi , względnie przepływomierza , lecz nie więcej niż +- 2 % w stosunku do masy składnika .

Jeżeli przewiduje się dodanie środka adhezyjnego  ,to powinien on być dozowany do asfaltu  w sposób i ilościach określonych w recepcie .

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany  w sposób pośredni , z układem termostatowania , zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją +- 5 0 C .

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić :

- dla D 50   145 0C - 165  0C

- dla D 70   140 0C - 160  0C

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane , aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę  . Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 0 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej .

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej powinna wynosić :

- z D 50   140 0C - 170  0C

- z D 70   135 0C - 165  0C

Mieszanka mineralno - asfaltowa przegrzana ( z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania ) , oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny .

5.4.	Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy ścieralnej istniejąca nawierzchnia powinna zostać oczyszczona z luźnego piasku , kruszywa , tak aby była czysta i sucha .

Przed rozłożeniem w-wy ścieralnej podłoże należy skropić emulsją asfaltową 50 % w ilości 0.5 kg/ m2 . ( oczyszczenie i skropienie nawierzchni wg OST D-04.03.01 )

Powierzchnie czołowe krawężników , włazów , wpustów  itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inwestora .

5.5.	Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana , gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5 0 C . Nie dopuszcza się układania warstw wyrównawczych z mieszanki mineralno - asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ( V > 16 m/s ) .

5.6.	Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inwestora kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu .

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho , tj. bez udziału asfaltu w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia . Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika .

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej , należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu , w ilości zaprojektowanej w recepcie . sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję .

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno - asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji powinny być zawarte w granicach ( dla KR2 ) ( w  % mm ):

| Ziarna pozostające na sitach o oczkach # ( mm ): 31.5 ; 25.0 ; 20.0 ; 16.0 ; 12.8 ; 9.6 ; 8.0 ; 6.3 ; 4.0 ; 2.0 | +- 5 |
| --- | --- |
| Ziarna pozostające na sitach o oczkach # ( mm ): 0.85 ; 0.42 ; 0.30 ; 0.18 ; 0.15 ; 0.075 ; | +- 3 |
| Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # ( mm ) 0.075 | +- 2 |
| Asfalt | +- 0.5 |

5.7.	Układanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową .

Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi istniejącej nawierzchni  za pomocą linki stalowej  , po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką .

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z  zaakceptowanym przez Inwestora  schematem przejść walca .

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż :

- dla asfaltu D 50 135 0 C ,

- dla asfaltu D 70 125 0 C .

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi . Wskaźnik ( % ) zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być > 98.0 .

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej , równoległe lub prostopadłe do osi drogi .

Złącza powinny być całkowicie związane , a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie . Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm .

6. Kontrola jakości robót.

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne " . 	Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy .

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza , wypełniacza , oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do akceptacji .

6.3.	Badania w czasie robót

6.3.1.	Częstotliwość oraz  zakres badań i pomiarów

| Lp | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 próbki |
| 2 | Skład mieszanki mineralno - asfaltowej | 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| 3 | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy ( cysterny ) |
| 4 | Właściwości wypełniacza | 1 na 100 Mg |
| 5 | Właściwości kruszyw | 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie |
| 6 | Temperatura składników mieszanki mineralno - asfaltowej | dozór ciągły |
| 7 | Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania |
| 8 | Wygląd mieszanki mineralno - asfaltowej | jw. |
| 9 | Właściwości próbek mieszanki mineralno - asfaltowej pobranej w wytwórni | jeden raz dziennie |

6.3.2.	Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej .

6.3.3.	Skład mieszanki mineralno - asfaltowej

Badania składu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 . Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją podaną w pkt. 5.6. ( tabela ) .

6.3.4.	Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu , zgodnie z pkt. 2.4.

6.3.5	Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.6.	Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy w pkt. 6.3.1. należy określić właściwości kruszywa , zgodnie  z pkt. 2.2.

6.3.7.	Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej .

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce .Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST .

6.3.8.	Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury .

Dokładność pomiaru +- 2 0 C . Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST .

6.3.9.	Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji , załadunku rozładunku i wbudowywania .

6.3.10.	Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej należy określić na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla . Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną .

6.4.	Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania nawierzchni

6.4.1.	Częstotliwość oraz zakres badań

Częstotliwość  oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wg Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 ) .- załącznik nr 6  , oraz OST D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” , tablica 12 .

| Lp | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | szerokość warstwy | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km . |
| 2 | równość w-wy | wg zał. 6 rozporządzenia MTiGM z 2.03.1999 , pkt. 2.3 i 3.1 - dla w-wy ścieralnej |
| 3 | spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 4 | rzędne wysokościowe warstwy | wg zał. 6 rozporządzenia MTiGM z 2.03.1999 w osi i krawędzi co 20 m, na łukach co 10 m |
| 5 | ukształtowanie osi w planie | usytuowanie osi według dokumentacji budowy |
| 6 | grubość wykonanej warstwy | 3 razy ( w osi i na brzegach ) co 25 m |
| 7 | złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 8 | krawędź , obramowanie w-wy | cała długość |
| 9 | wygląd warstwy | ocena ciągła |
| 10 | zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m |
| 11 | wolna przestrzeń w warstwie | jw. |
| 12 | grubość warstwy | jw. |

6.4.2.	Szerokość warstwy

Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową  , z tolerancją +- 5 cm .

Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej , nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni , powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej , nie mniej jednak niż 5 cm .

6.4.3.	Równość podłużna i poprzeczna warstwy

Ocenę równości podłużnej należy wykonywać wg pkt. .2 zał. nr 6 Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  - jak dla warstwy ścieralnej .

Ocenę równości poprzecznej należy wykonywać wg pkt. .3 zał. nr 6 Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  - jak dla warstwy ścieralnej .

6.4.4.	Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  , z tolerancją +- 0.5 % .

6.4.5.	Rzędne wysokościowe

Należy wykonywać wg pkt. 1 zał. nr 6 Rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .

Dopuszczalne odchylenie w stosunku do dokumentacji projektowej wynosi +- 1 cm .

6.4.6	Ukształtowanie osi w planie

Oś powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową , z tolerancją +- 5 cm .

6.4.7	Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową , z tolerancją +- 10 % .

6.4.8	Złącze podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej , równolegle lub prostopadle do osi .

Złącza powinny być całkowicie związane , a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie .

6.4.9	Krawędź , obramowanie warstwy

Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5 mm ponad ich powierzchnię .Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem .

6.4.10	Wygląd warstwy

Wygląd warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  powinien mieć jednolitą teksturę , bez miejsc przeasfaltowanych , porowatych łuszczących się i spękanych .

6.4.11	Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie .

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej .

Stabilność  mieszanki mineralno - asfaltowej musi być zgodna z tabelą  w pkt. 5.2 .

Za obniżenie stabilności w granicach do 20 %  stosunku do wartości recepturowej będą naliczane potrącenia jak za wady  trwałe ( procent zaniżenia w stosunku do wymagań SST x1/2x koszt wykonania powierzchni warstwy reprezentowanej przez próbkę ) .

W przypadku zaniżenia większego niż 20 % zakwestionowany odcinek ulegnie rozbiórce .

7. Obmiar robót.

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne " 	.

7.2	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest m2 warstwy z betonu asfaltowego.

8. Odbiór robót.

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne "  .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST , instrukcją

DP-T 14 i wymaganiami Inwestora  , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  według pkt. 6 dały wyniki pozytywne .

Obliczenie potrąceń wg instrukcji DP-T14

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej wg zasad określonych w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne "  .

9.Podstawa płatności .

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne "  .

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót ( w przypadku całkowitego zamknięcia drogi pełen koszt  wykonania objazdu tj. projekt , oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

- dostarczenie materiałów

- przygotowanie podłoża

- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

- transport mieszanki na miejsce wbudowania ,

- posmarowanie bitumem krawędzi urządzeń obcych i krawężników ,

- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem  ( ręczne rozłożenie w  miejscach  niedostępnych dla rozkładarek ) - grubość 5,0 cm,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem ,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST

- uporządkowanie miejsca budowy

  - Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu  asfaltowego

10. Przepisy związane.

Jak w OST D.05.03.05. „Nawierzchnie z betonu asfaltowego” .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.03.01.12

OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE

D.04.03.01.22

SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ

W niniejszej  SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)             D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” GDDP 1998r. oraz w Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w  związku z budową ulicy Tartacznej w Zaborówcu.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:

a/ zakup materiałów,

b/ dostarczenie sprzętu i materiałów na miejsce budowy,

c/ oznakowanie robót ,

d/ oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

e/ skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej i powierzchni wyrównanej

- kationową emulsją szybkorozpadową w ilości  0,3 kg/m2

- kationową emulsją szybkorozpadową w ilości  0,5 kg/m2

- kationową emulsją szybkorozpadową w ilości  0,8 kg/m2

f/ wywiezienie sprzętu ,

g/ uporządkowanie miejsca budowy

1.4.	Określenia podstawowe .

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 1.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne " pkt. 1.

2.MATERIAŁY.

Wg OST D-04.03.01 pkt. 2

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”

2.2.	Materiały do wykonania skropienia istniejącej nawierzchni

- Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu skropienia istniejącej nawierzchni, według zasad niniejszej SST jest emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa. Wymagania dla emulsji kationowej asfaltowej podano w WT.EmA-94.

- Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu skropienia podbudowy pomocniczej i profilu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, według zasad niniejszej SST jest emulsja asfaltowa kationowa, wolnorozpadowa. Wymagania dla emulsji kationowej asfaltowej podano w WT.EmA-94.

3. SPRZĘT .

Wg OST D-04.03.01 pkt. 3

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

3.2.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni należy wykonać następującym  sprzętem:

- szczotki mechaniczne ,

- sprężarki ,

- zbiorniki z wodą ,

- szczotki ręczne.

3.3	Skropienie istniejącej nawierzchni należy wykonać następującym  sprzętem :

skrapiarką lepiszcza wg OST , pkt. 3.3

4. TRANSPORT.

Wg OST D-04.03.01 pkt. 4

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

4.2.	Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny muszą być przedzielone przegrodami, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny i zbiorniki muszą być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wg OST D-04.03.01 pkt. 5

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót  podano w  SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.2.	Zakres wykonania robót

5.2.1.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni  Powierzchnia przed ułożeniem nowej nawierzchni powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń i luźnego materiału.

5.2.2.	Skropienie warstw  nawierzchni wg OST D-04.03.01 pkt. 5.3. oraz OST D-05.03.05. pkt. 5.

Skropienie warstwy może się rozpocząć po akceptacji przedstawiciela Inwestora jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarki, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie, za pomocą węża z dyszą rozpryskową.

Temperatura lepiszcza przy skrapianiu musi wynosić od 20 do 40 0C .

Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny do umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godz.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć skropioną warstwę przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wg OST D-04.03.01 pkt.63

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” .

6.2.	Badania i .kontrola przed przystąpieniem do robót oraz kontrola w czasie robót powinny być zgodne    z obowiązującymi normami  WT.EmA-94.

Materiały powinny posiadać odpowiedni atest producenta . Wykonawca jest zobowiązany kontrolować dla każdej dostawy lepkość emulsji.

Akceptacja materiałów przez przedstawiciela Inwestora - wizualna.

Przede wszystkim należy zbadać dokładność sprysku podłoża, równomierność oraz wydatek na l m2

7. OBMIAR ROBÓT

Wg OST D-04.03.01 pkt. 7

7.l.	Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

7.2.	Jednostka obmiarowa. Jednostkę obmiaru jest m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wg OST D-04.03.01 pkt. 8

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór.

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonany na zasadach odbioru robót zanikających    i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i robót i oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciela Inwestora ustali zakres wykonania robót  poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem Inwestora.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.

Wg OST D-04.03.01 pkt. 9

9.1.	0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena l m2 oczyszczenia nawierzchni bitumicznej  obejmuje :

a) oczyszczenie  nawierzchni z zanieczyszczeń  mechanicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik.

b) polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym.

c) ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

Cena l m2 skropienia warstw obejmuje :

- dostarczenie emulsji i napełnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy emulsją,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST

  - Szczegółowy zakres robót objętych płatnością.

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni		-

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości:

- 0,3 kg/m2	-

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości:

-0,5 kg/m2	-

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości:

- 0,8 kg/m2	-

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.

- OST 04.03.01

- SST D.00.00.00. p.10.

- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami.

- "Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiąca zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. (Dz.U.nr 97 poz.485).

- Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999)